Tugas 4

Perancangan transistor Bipolar :

Spesifikasi :

- Penguatan maksimum 100 (Current Gain boleh lebih kecil 100).

- Bandwidth yang harus mampu di bawa 100KHz.

- Power output 1000 Watt

Informasi yang harus diperoleh adalah:

- berapa doping yang harus digunakan.

- berapa kedalaman material tipe-N & tipe-P.

- berapa besar area / luas kontak aluminium yang harus digunakan.

Kita ambil doping NAB = 1017 cm-3 dan NDE = 1018 cm-3.

Pada  T = 300 K , bisa diketahui nilai mobilitas (grafik) :

(p = mobilitas hole = 350 cm2/V.s

(n = mobilitas elektron = 720 cm2/V.s

Dengan mengambil NAB = 1017 cm-3 dan NDE = 1018 cm-3 , ( = 100 ( dari spesifikasi ) , diperoleh We :

Lebar kolektor , bisa dicari dengan mengetahui harga BV ( breakdown voltage )

BV = {11,8 . 88,54.10-12 . (107)2}/{2 . 1,6.10-19 . 1021} = 32,6 V

Maka diperoleh :

Lebar Basis Wb = 77 (m

Lebar Emitor We = 374 (m

Lebar Kolektor Wc = 6,52 (m

Luas Kontak Alumunium :

Diasumsikan transistor sebagai penguat daya kelas A

RL = 50 ohm

Po = Ic2 . RL / 2

Inc = q.A.Dn.nb(0) / Wb

Luas alumunium kontak :

A 	= Inc . Wb / {q.DN.nB(0)}

= 6,3245	 . 0.0077 / (1,6.10-19 . 18,648 . 1,23.1017) cm

= 0,1327 cm

= 1327 (m

Arus yang masuk ke emitor :

Untuk luas kontak alumunium untuk emiter A = 1320,8 (m2.

Keuntungan menggunakan kontak sisir :

- Performansi lebih baik pada frekuensi tinggi

- Dapat digunakan untuk arus kolektor yang besar

- Lebar difusi emiter cukup kecil

- Frekuensi osilasi emiter cukup tinggi

Ambil g( = 0,29

Gm = g(/hfe = 0,29/100 = 2,9.10-3 .

Pada emiter base junction , a = 1032 m-4 , kt/g = 0,034

One sided abrupt junction CB (collector base) :