TUGAS II

Tugas : merancang sebuah dioda dengan perhitungan, spesifikasinya adalah sebagai berikut :

- Tegangan breakdown 20 V.

- Arus maksimum 1 A.

__________

Spesifikasi dioda :

- Tegangan breakdown 20 V.

- Arus yang mampu lewat 1 A.

Rancangan manual :

Asumsi dioda adalah one sided abrupt junction dengan

Untuk one sided abrupt junction  << , sehingga dapat diasmumsikan = 100 .

Tegangan deplesi pada keseimbangan termal (pada 300K)

Beban Deplesi : w =

Dimana V = , lebar daerah deplesi

=

Karakteristik I-V :

Pada rancangan dibutuhkan agar luas permukaan tidak terlalu lebar sehingga kapasitansi parasitik kecil.

Kapasitansi difusi :

Untuk A <

Nilai kapasitansi diatas menjadi cukup kecil jika diambil harga A = . Pengambilan harga A juga mempertimbangkan supaya arus yang lewat adalah 1 A, antara lain dengan menentukan harga Is dan rs yang sesuai.

Resistansi seri pada forward bias :

Pada forward bias, daerah deplesi akan nol sehingga resistansi seri adalah

dp= panjang/ kedalaman p-type

dn= panjang/ kedalaman n-type

Supaya Rs kecil, dp dan dn harus kecil tapi dibatasi oleh  = 19.89

, diambil dp = dan dn =

Jika diambil A = , maka

Sehingga diperoleh untuk I = 1 A,

harga V = 1.53 V,

Nilai Rs diharapkan kecil agar mampu mengeluarkan arus yang besar dengan disipasi relatif kecil. Untuk memperkecil nilai Rs, maka nilai Dp dan Dn dapat diperkecil, tapi tidak terlalu kecil karena dibatasi oleh lebar daerah deplesi .

sendiri ditentukan oleh konsentrasi donor. Jadi secara tak langsung dipengaruhi oleh tegangan breakdown.

Hasil dari perancangan ini berupa parameter :

- (konsentrasi donor)

- (konsentrasi akseptor)

- A	(luas permukaan)

- Dn	(Panjang semikonduktor tipe N)

- Dp	(Panjang semikonduktor tipe P)

Dari Supreme akan diperoleh kurva karakteristik Jarak dari permukaan VS konsentrasi (algoritmic)

Dari Pisces2B kita peroleh kurva karakteristik :

- Jarak VS Konsentrasi

- Penyebaran doping

- Kapasitansi VS Tegangan

- Arus VS Tegangan

- Karakteristik transien arus dan tegangan

Mencari DOPING PROFILE DIODA dengan SUPREM3

**********************************************

Title		SSUPREM3 Contoh file Dioda

$		Dioda Sambungan pn

Comment	Inisialisasi substrat silikon

Initialialize	<111> Silicon,phosphorus Concentr=1.2e15

+		Thickness=27.  dx=0.01  Spaces=80

Comment	Dioksidasi basah setinggi 6500 A

Diffusion	Temperature=1000  Time=60  WetO2

Print		Layer

Comment	Etsa untuk mendapat mask difusi

Etch		Oxide

Comment	Difusi Phosphor untuk mendapatkan tipe-n

Diffusion	Temperature=975   Time=90   Boron   Solidsolubility

Diffusion	Temperature=975   Time=120 DryO2

Diffusion	Temperature=975   Time=90

Comment	Plot Distribusi ketidakmurnian

Print		Concentr  Che  Phosphor  Filename=konstra.out

Print		Layer

Plot		Chemical  Boron           Xmin=0  Xmax=30  Clear  Axis  LineType=2

+		title=Percobaan_dioda  Symbol=1

Plot		Chemical  Phosphorus  Xmin=0  Xmax=30  ^Clear  ^Axis  LineType=3

Plot		Chemical  net 	         Xmin=0  Xmax=30  ^Celar  ^Axis

+		symbol=2  color grid

Stop		End of dioda percobaan

Listing file untuk mencari DOPING PROFILE DIODA dengan PISCES2B

************************************************************

Date and time = 15-JAN-92 19:21:14

1... Title  PN diode transient simulation

2... $ Grid of the structure and doping distribution

3... $ SILVACO International 1991

4... mesh       rect  nx=100 ny=10  smooth=1 diag.flip

5... x.m        n=1   l=0.0  r=1.0

6... x.m        n=100  l=10500.0  r=1.0

7... y.m        n=1   l=0.0  r=1.0

8... y.m        n=10  l=8.0  r=1.0

9... $ Regions and Electrodes

10... region     num=1 silicon

11... elec       num=1 x.min=0.0 length=999.0

12... elec       num=2 bottom

13... $ Doping profile

14... doping     uniform conc=1.2e15 n.type  outf=dd1dio

15... doping     gauss   conc=1.2e17 p.type junc=0.922 x.r=10000.0  ratio=0.7

16... regrid     doping ratio=4 log smooth.k=1                 dopfile=dd1dio

17... regrid     doping ratio=4 log smooth.k=1 outf=mesh.dd1  dopfile=dd1dio

18... $

19... plot.1d    x.s=0.0 x.e=5.0 y.s=0.0 y.e=0.0 doping abs log pa

20... plot.1d    x.s=1.0 x.e=1.0 y.s=0.0 y.e=5.0 doping abs log pa

21... plot.2d    x.min=9950 x.max=10000 grid boundary no.top no.fill  pa

22... plot.2d    x/min=9950 x.max=10000 junction boundary l.elect=2 l.bound=3 l.junct=6 no.fill pa

23... end

*****************************

PN diode transient simulation

*****************************

Mesh statistics :

Total grid points =  1000

Total no. of triangles =  1782

Obtuse triangles =    0  ( 0.0%)

Mesh statistics :

Total grid points =  1385

Total no. of triangles =  2550

Obtuse triangles =    1332  ( 52.2%)

Mesh statistics :

Total grid points =  2430

Total no. of triangles = 4545

Obtuse triangles =   2182  ( 48.0%)

Grid written to mesh.dd1

Outputnya :

Doping profile

Transistor dioda

Capasitansi-voltage dioda